- 1试验地情况

试验林位于河北省唐山市滦南县。5个无性系为107，108，111，BF-1，BF-2。每个品种设计三种密度(株行距 2 m×4m、3 m×4m、 4 m×4m)。设置 4 个区组，每个区组设置 5 个小区，9株小区，按3株×3株栽植，周围设置 1 列保护行。

- 2实验方案

- 2.1解析木的选取

各杨树无性系选择树冠丰满、未受压迫、无病虫害、无断梢、正常生长的实生优势株，作为解析木。为了减少边缘效应，样木距离林缘不小于5m。各无性系在每个密度选取2株，共计30棵杨树。

- 2.2 圆盘截取、编号及分析

选定解析木伐倒前，测量胸径，并在树干上标记北向及胸径位置，解析木伐倒后，除掉枝丫，在树干上标记南、北方向。在进行解析木圆盘的截取时，应当保证锯刀与树干的中轴线相互垂直，尽量不要出现偏离、倾斜的问题。伐树后，在林木伐倒木的根径位置(0m)、胸径位置(1.3m)、3.3m、5.3m、7.3m、9.3m、11.3m及其后每一个相隔2m的区分段位置截出解析木圆盘，直至距树梢不足1m为止，圆盘截取高度的横断面为工作面，向下2cm截取圆盘作为非工作面(记录圆盘信息)，在圆盘非工作面上标明南北向，并进行编号，根径处的圆盘为“0”号，依次向上顺序编号，并记录树号、圆盘号、圆盘高度和杨树的品种。以分式形式记录，分子记录树号，分母记录品种、圆盘号和高度。

把圆盘带回实验室自然晾干，将圆盘刨光并用扫描仪进行扫描，获取圆盘图像，利用年轮软件测量每个圆盘东西南北四个方向的带皮直径、去皮直径、树皮厚度、形成层年轮数、心材年轮数、心材半径。

- 2.3测量指标

- 2.3.1木材基本密度

采用排水法进行测定：将从各圆盘中取得的木芯（长×宽×高为20 mm×20 mm×20 mm）浸泡于水中至饱和（样品沉底且不再有气泡逸出），随后取出木芯，其表面用吸水纸轻吸水后，迅速称重，再将木芯在105℃的电热鼓风干燥箱中烘干至恒重，测定烘干后木芯质量，最终利用密度公式计算各无性系木材基本密度。

- 2.3.2纤维素含量、半纤维素含量、木质素含量

将去皮、去髓的木材研磨成40–60目，烘干并过秤制备一定量（通常为0.5-1.0 g）。利用ANKOM A2000i型全自动纤维分析仪对纤维素含量、半纤维素含量、木质素含量进行测定，每个无性系各指标测定3次。

- 2.3.3纤维长度、纤维宽度、纤维长宽比

纤维长度和纤维宽度利用桀弗雷离析法进行测定：将圆盘去掉树皮和髓心，将木芯切成至火柴杆大小，浸泡至混合的10%硝酸和20%铬酸混合液中，常温下离析24ｈ后，倒掉离析液，用大量蒸馏水洗涤样品至无色。用镊子取少许样品于载玻片上，显微镜下观测纤维长和纤维宽，每个无性系测定30根木纤维，计算其平均值，并计算长宽比。

- 2.1.4.2 微纤丝角测定

采用碘染色法测量微纤丝角：

(1)切片：从杨树基部上截取5 mm × 10 mm的木段，去树皮。先用甲醇或弱酸短时脱脂，再将木材放在 2% KOH 溶液中温热软化几小时（视样品而定）利用平推式切片机制取切片，切片厚度为10–20 µm（根据显微镜分辨率可设 12 µm），取5-10片备用。切片刀须锋利，切片保持连续。

(2)脱木素：将切片放在10%硝酸和10%铬酸的混合液中约10 min，此操作在通风橱中进行；

- (3)脱水：将切片用蒸馏水洗净，再在80%的酒精中脱水5min，以免切片收缩过快；

(4)染色：将脱水后的切片，置于载玻片上，用4~6%碘化钾液染色，待显色，用滤纸吸去剩余的碘化钾溶液。

- (5)固定并测量：滴加40%的硝酸溶液固定切片，显微镜下观察并随机测取20个数据。